Submission ID: 100046597

Project #: LP413RD0007

Sample prep: None.

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122113 | 1 | 133.3x | 0.822 | 109.61 ppm |
| 2-122114 | 1 | 133.3x | 0.917 | 122.22 ppm |
| 2-122115 | 1 | 133.3x | 1.082 | 144.32 ppm |

Pt lot: 27-99PTY exp: 2025-03-30