Submission ID: 100046600

Project #: LC4990001

Analysis: ICP

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Ni, Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122119_1 | 0.2044 | 200 |
| 2-122119_2 | 0.2029 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122119_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 12.5x | 2.389 | 2.92 |  |
| 2-122119_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 12.5x | 2.336 | 2.88 | 2.90 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122119_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 3.125x | 2.293 | 0.70 |  |
| 2-122119_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 3.125x | 2.316 | 0.71 | 0.71 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Re lot: 8206018 exp: 2024-07-31

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104