Submission ID: 100046613

Project #: LP4130022

Analysis: Metrohm titrator, Vis Spectrophotometer

Cr6+

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr6+ | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0815 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122157_1 | 1.0035 | 5.00983 | 0.705 |  |  |
| 2-122157_2 | 1.0041 | 5.10207 | 0.717 | 0.711 |  |
| 2-122158_1 | 1.0037 | 10.60176 | 1.491 |  |  |
| 2-122158_2 | 1.0059 | 10.78091 | 1.513 | 1.502 |  |

prep={method: EPA, filter:True, for:[Cr6+]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122157 | 2.5045 | 200 |
| 2-122158 | 2.5010 | 200 |

| Std | A540 nm |
| --- | --- |
| Blank | 0.000 |
| 0.1 ppm | 0.086 |
| 0.2 ppm | 0.161 |
| 0.5 ppm | 0.407 |

Cr6+_ppm

| sample | A540 nm | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122157 | 0.273 | 2x | 0.338 | 53.98 ppm |
| 2-122158 | 0.244 | 3.3x | 0.303 | 80.77 ppm |

Hexavalent Chromium lot: 2202F31 exp: 2023-08-01

%Cr6+=1.733mL FAS[N FAS][weight]