Submission ID: 100046620

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES,

prep={Katanax: Ramping, filter:True, for:Fe, Na, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122171_1 | 0.2086 | 250 |
| 2-122171_2 | 0.2021 | 250 |

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122171 | 1.0015 | 100 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | Avg(%Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122171_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 166.6x | 2.402 | 47.98 |  |
| 2-122171_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 166.6x | 2.524 | 52.04 | 50.01 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122171_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 8.3x | 0.857 | 0.86 |  |
| 2-122171_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 8.3x | 0.81 | 0.83 | 0.84 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-122171 | 4.16x | 11.5039 | 4786.11 ppm |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | Avg(%Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122171_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 71.4286x | 2.503 | 21.43 |  |
| 2-122171_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 71.4286x | 2.651 | 23.42 | 22.43 |

Reference page  for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]