Submission ID: 100046622

Project #: LC4990003

Analysis: ICP

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Au}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122174_1 | 0.2053 | 250 |
| 2-122174_2 | 0.2050 | 250 |

Au

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Au | Avg(%Au) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122174_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Au] | 6.25x | 1.613 | 1.23 |  |
| 2-122174_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Au] | 6.25x | 1.415 | 1.08 | 1.16 |

Au lot: 27-57AUY exp: 2025-01-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104