Submission ID: 100046723

Project #: LC4990001

Analysis: ICP

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 760°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122474 | 28.1815 | 30.1848 | 30.1702 | 0.73 | 0.9927 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122474_1 | 0.2957 | 250 |
| 2-122474_2 | 0.3003 | 250 |

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122474_1 | 0.2024 | 200 |
| 2-122474_2 | 0.2040 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122474_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 14.2857x | 3.110 | 3.76 | 3.78 |  |
| 2-122474_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 14.2857x | 3.180 | 3.78 | 3.81 | 3.80 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | %Re [dried] | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122474_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 4.16x | 2.023 | 0.83 | 0.84 |  |
| 2-122474_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 4.16x | 2.036 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Re lot: 8206018 exp: 2024-07-31

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104