Submission ID: 100046724

Project #: LR403RD0001

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122475 | 31.7290 | 33.7297 | 33.4875 | 33.4672 | 12.11 | 13.12 | 0.8789 | 0.8688 |
| 2-122476 | 25.8050 | 27.8052 | 27.5149 | 27.4967 | 14.51 | 15.42 | 0.8549 | 0.8458 |
| 2-122477 | 25.8736 | 27.8744 | 27.8665 | 27.8644 | 0.39 | 0.50 | 0.9961 | 0.9950 |

prep={hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Fe, K, Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122475 | 1.0079 | 100 |
| 2-122476 | 1.0017 | 100 |
| 2-122477 | 1.0043 | 100 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122475 | 0.3026 | 250 |
| 2-122476 | 0.3072 | 250 |
| 2-122477 | 0.3062 | 250 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | 000,0000Fe [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122475 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Fe] | 1x | 0.444 | 44.05 ppm | 50.70 ppm |
| 2-122476 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Fe] | 1x | 0.485 | 48.42 ppm | 57.24 ppm |
| 2-122477 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Fe] | 5x | 0.844 | 420.19 ppm | 422.30 ppm |

K_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000K | 000,0000K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122475 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 76.9231x | 0.981 | 7487.01 ppm | 8617.64 ppm |
| 2-122476 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 83.3x | 0.869 | 7229.38 ppm | 8547.38 ppm |
| 2-122477 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 1.031 | 102.66 ppm | 103.17 ppm |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na | 000,0000Na [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122475 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.874 | 433.57 ppm | 499.05 ppm |
| 2-122476 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.864 | 431.27 ppm | 509.89 ppm |
| 2-122477 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 20x | 0.793 | 1579.21 ppm | 1587.15 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Si | 000,0000Si [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122475 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Si] | 1x | 0.557 | 460.18 ppm | 529.67 ppm |
| 2-122476 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Si] | 1x | 0.539 | 438.64 ppm | 518.61 ppm |
| 2-122477 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Si] | 2.5x | 0.870 | 1775.80 ppm | 1784.72 ppm |

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

K lot: 27-69KY exp: 2025-08-30

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Si lot: 26-171SIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+