Submission ID: 100046726

Project #: LC4990004

Analysis: ICP

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122483 | 27.9765 | 29.9771 | 29.9746 | 0.21 | 0.9979 |
| 2-122484 | 31.5046 | 33.5089 | 33.5013 | 0.48 | 0.9952 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122483_1 | 0.2509 | 200 |
| 2-122483_2 | 0.2511 | 200 |
| 2-122484_1 | 0.2508 | 200 |
| 2-122484_2 | 0.2513 | 200 |

Ag

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ag | Avg(%Ag) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122483_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 142.857x | 1.923 | 21.90 |  |
| 2-122483_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 142.857x | 1.874 | 21.32 | 21.61 |
| 2-122484_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 142.857x | 1.450 | 16.52 |  |
| 2-122484_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 142.857x | 1.491 | 16.95 | 16.74 |

Ag lot: 26-169AGY exp: 2025-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104