Submission ID: 100046726

Project #: LC4990004

Analysis: ICP

prep={HNO3 then H2O, filter:False, for:Ag, Type:sol'n}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122480_1 | 0.2940 | 250 |
| 2-122480_2 | 0.3141 | 250 |
| 2-122481_1 | 0.3386 | 250 |
| 2-122481_2 | 0.3050 | 250 |

Ag

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ag | Avg(%Ag) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122480_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 133.3x | 2.495 | 28.29 |  |
| 2-122480_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 133.3x | 2.665 | 28.28 | 28.29 |
| 2-122481_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 133.3x | 2.810 | 27.66 |  |
| 2-122481_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 133.3x | 2.540 | 27.76 | 27.71 |

Ag lot: 26-169AGY exp: 2025-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104