Submission ID: 100046759

Project #: LR414RD0002

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122608_1 | 0.2064 | 250 |
| 2-122608_2 | 0.2033 | 250 |
| 2-122609_1 | 0.2084 | 250 |
| 2-122609_2 | 0.2025 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122608_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.007 | 12.15 |  |
| 2-122608_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.959 | 12.05 | 12.10 |
| 2-122609_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.970 | 11.82 |  |
| 2-122609_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.963 | 12.12 | 11.97 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104