Submission ID: 100046779

Project #: LR438TS-24-3443

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:True, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122680_1 | 0.3014 | 250 |
| 2-122680_2 | 0.3121 | 250 |
| 2-122681_1 | 0.3034 | 250 |
| 2-122681_2 | 0.3006 | 250 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni_total}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122680_1 | 0.3050 | 250 |
| 2-122680_2 | 0.3019 | 250 |
| 2-122681_1 | 0.3010 | 250 |
| 2-122681_2 | 0.3003 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122680_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.898 | 7.87 |  |
| 2-122680_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.965 | 7.87 | 7.87 |
| 2-122681_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.255 | 9.29 |  |
| 2-122681_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.176 | 9.05 | 9.17 |

Ni_total

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122680_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.069 | 8.48 |  |
| 2-122680_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.102 | 8.70 | 8.59 |
| 2-122681_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.404 | 9.98 |  |
| 2-122681_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.359 | 9.82 | 9.90 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

NO3 lot: 1305T96 exp: 2024-11-01

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104