Submission ID: 100046790

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES, IC

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122718 | 24.9006 | 26.9004 | 26.8903 | 0.51 | 0.9949 |
| 2-122719 | 25.8794 | 27.8821 | 27.8624 | 0.98 | 0.9902 |
| 2-122720 | 23.9482 | 25.9492 | 25.9294 | 1.00 | 0.9900 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122718_1 | 0.3041 | 250 |
| 2-122718_2 | 0.3135 | 250 |
| 2-122719_1 | 0.3045 | 250 |
| 2-122719_2 |  | 250 |
| 2-122720_1 | 0.3023 | 250 |
| 2-122720_2 | 0.3012 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122718_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.359 | 9.70 | 9.75 |  |
| 2-122718_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.443 | 9.74 | 9.79 | 9.77 |
| 2-122719_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.279 | 9.36 | 9.45 |  |
| 2-122719_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x |  |  |  | 9.45 |
| 2-122720_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.316 | 9.58 | 9.67 |  |
| 2-122720_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.302 | 9.55 | 9.65 | 9.6 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122718 | 1.0039 | 100 |
| 2-122719 | 1.0069 | 100 |
| 2-122720 | 1.0029 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl | %Cl [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122718 | 8.3x | 11.0399 | 0.92 | 0.92 |
| 2-122719 | 8.3x | 10.9973 | 0.91 | 0.92 |
| 2-122720 | 8.3x | 13.5812 | 1.13 | 1.14 |

Cl lot: 4302K79 exp: 2025-02-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]