Submission ID: 100046790

Project #: LC454RD0030

Analysis: ICP

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 760°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122718 | 24.9004 | 26.9035 | 26.8765 | 1.35 | 0.9865 |
| 2-122719 | 27.9779 | 29.9829 | 29.9516 | 1.56 | 0.9844 |
| 2-122720 | 25.8736 | 27.8784 | 27.8375 | 2.04 | 0.9796 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122718_1 | 0.3032 | 250 |
| 2-122718_2 | 0.3085 | 250 |
| 2-122719_1 | 0.3085 | 250 |
| 2-122719_2 | 0.3060 | 250 |
| 2-122720_1 | 0.3079 | 250 |
| 2-122720_2 | 0.3110 | 250 |

Ru

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Ru | %Ru [dried] | Avg(%Ru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122718_1 | 3.3x | 2.43 | 0.67 | 0.68 |  |
| 2-122718_2 | 3.3x | 2.354 | 0.64 | 0.65 | 0.67 |
| 2-122719_1 | 3.3x | 2.454 | 0.66 | 0.67 |  |
| 2-122719_2 | 3.3x | 2.444 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| 2-122720_1 | 3.3x | 2.441 | 0.66 | 0.67 |  |
| 2-122720_2 | 3.3x | 2.450 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |

Ru lot: 27-160RUY exp: 2025-5-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=[B-A]-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]