Submission ID: 100046808

Project #: LP4130021

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0921 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122782_1 | 1.0049 | 0.62414 | 0.099 |  | 0.0921 N |
| 2-122782_2 | 1.0227 | 0.67970 | 0.106 | 0.103 | 0.0921 N |
| 2-122783_1 | 1.0669 | N/A | <10.0 ppm |  | 0.0921 N |
| 2-122783_2 | 1.0099 | N/A | <10.0 ppm | <10.0 ppm | 0.0921 N |
| 2-122784_1 | 1.0197 | 0.20909 | 0.033 |  | 0.0921 N |
| 2-122784_2 | 1.0072 | 0.19473 | 0.031 | 0.032 | 0.0915 N |

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]