Submission ID: 100046809

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES, IC

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122785_1 | 0.3013 | 250 |
| 2-122785_2 | 0.3081 | 250 |
| 2-122786_1 | 0.3040 | 250 |
| 2-122786_2 | 0.3050 | 250 |
| 2-122787_1 | 0.3041 | 250 |
| 2-122787_2 | 0.3060 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122785_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.8975 | 7.87 |  |
| 2-122785_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 1.9163 | 7.77 | 7.82 |
| 2-122786_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.3016 | 9.46 |  |
| 2-122786_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.3098 | 9.47 | 9.47 |
| 2-122787_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.2869 | 9.40 |  |
| 2-122787_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50x | 2.3622 | 9.65 | 9.53 |

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122785 | 1.0163 | 100 |
| 2-122786 | 1.0110 | 100 |
| 2-122787 | 1.0818 | 100 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-122785 | 8.3x | 10.6463 | 0.87 |
| 2-122786 | 8.3x | 10.6101 | 0.87 |
| 2-122787 | 8.3x | 14.4112 | 1.11 |

Cl lot: 4302K79 exp: 2025-02-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2025-04-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104