Submission ID: 100046850

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122944 | 25.8736 | 27.8743 | 27.8308 | 27.8095 | 2.17 | 3.24 | 0.9783 | 0.9676 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Fe, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122944_1 | 0.2078 | 250 |
| 2-122944_2 | 0.2063 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:False, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122944_1 | 0.2008 | 200 |
| 2-122944_2 | 0.2018 | 200 |

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122944 | 1.0060 | 100 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | [dried] | Avg(%Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122944_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 200x | 1.880 | 45.24 | 46.75 |  |
| 2-122944_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 200x | 1.869 | 45.30 | 46.82 | 46.79 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | [dried] | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122944_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 8.3x | 0.769 | 0.64 | 0.66 |  |
| 2-122944_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 8.3x | 0.784 | 0.65 | 0.67 | 0.67 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 | 000,0000 NO3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122944 | 5x | 9.5861 | 4764.46 ppm | 4924.00 ppm |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | [dried] | Avg(%Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122944_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100x | 2.011 | 24.19 | 25.00 |  |
| 2-122944_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100x | 2.018 | 24.45 | 25.27 | 25.14 |

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]