Submission ID: 100046858

Project #: LC454RD0030

Analysis: ICP OES

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-122964_1 | 0.2078 | 50 |
| 2-122964_2 | 0.2033 | 50 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-122964_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.242 | 64.70 ppm |  |
| 2-122964_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.260 | 71.05 ppm | 67.88 ppm |

Co lot: 27-143COY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+