Submission ID: 100046875

Project #: LE4880001

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123020 | 28.7564 | 30.7552 | 30.7454 | 0.49 | 0.9951 |
| 2-123021 | 23.9470 | 25.9471 | 25.9330 | 0.70 | 0.9930 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123020_1 | 0.5113 | 200 |
| 2-123020_2 | 0.5088 | 200 |
| 2-123021_1 | 0.5100 | 200 |
| 2-123021_2 | 0.5041 | 200 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Cs}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123020_1 | 1.00 | 50 |
| 2-123020_2 | 1.00 | 50 |
| 2-123021_1 | 1.00 | 50 |
| 2-123021_2 | 1.00 | 50 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Na,Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123020_1 | 1.0048 | 200 |
| 2-123020_2 | 1.0088 | 200 |
| 2-123021_1 | 1.0019 | 200 |
| 2-123021_2 | 1.0050 | 200 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123020_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 1.25x | 2.119 | 1036.25 ppm | 1041.35 ppm |  |
| 2-123020_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 1.25x | 1.925 | 946.02 ppm | 950.68 ppm |  |
| 2-123021_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 1.25x | 2.437 | 1194.77 ppm | 1203.19 ppm |  |
| 2-123021_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 1.25x | 2.436 | 1208.26 ppm | 1216.78 ppm | 1209.99 |

Cs

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123020_1 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 1x |  |  |
| 2-123020_2 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 1x |  |  |
| 2-123021_1 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 1x |  |  |
| 2-123021_2 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 1x |  |  |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123020_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.307 | 61.11 ppm | 61.42 ppm |  |
| 2-123020_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.292 | 57.89 ppm | 58.18 ppm | 59.80 ppm |
| 2-123021_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.312 | 62.28 ppm | 62.72 ppm |  |
| 2-123021_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 1x | 0.304 | 60.50 ppm | 60.93 ppm | 61.83 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123020_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 1.6x | 1.800 | 591.05 ppm | 593.96 ppm |  |
| 2-123020_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 1.6x | 1.800 | 590.01 ppm | 592.92 ppm | 593.44 |
| 2-123021_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 1.6x | 1.668 | 554.82 ppm | 558.73 ppm |  |
| 2-123021_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 1.6x | 1.661 | 550.78 ppm | 554.66 ppm | 556.70 |

Ag lot: 26-169AGY exp: 2025-02-28

Cs lot: 27-42CSY exp: 2025-03-30

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Pd lot: 27-37PDY exp: 2025-02-28

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+