Submission ID: 100046879

Project #: LF448PS-24-3307

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Ti}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123029_1 | 0.2125 | 250 |
| 2-123029_2 | 0.2055 | 250 |
| 2-123030_1 | 0.2124 | 250 |
| 2-123030_2 | 0.2158 | 250 |

Ti

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ti | Avg(%Ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123029_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 16.6x | 2.239 | 4.39 |  |
| 2-123029_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 16.6x | 2.156 | 4.37 | 4.38 |
| 2-123030_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 16.6x | 2.194 | 4.30 |  |
| 2-123030_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 16.6x | 2.372 | 4.58 | 4.44 |

Ti lot: 27-189TIT exp: 2025-08-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104