Submission ID: 100046894

Project #: LC4990004

Analysis: ICP

prep={HNO3 then H2O, filter:False, for:Ag, Type:sol'n}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123063_1 | 0.4382 | 250 |
| 2-123063_2 | 0.4572 | 250 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123064_1 | 0.5066 | 200 |
| 2-123064_2 | 0.5044 | 200 |

Ag

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ag | Avg(%Ag) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123063_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 250x | 1.979 | 28.23 |  |
| 2-123063_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 250x | 2.060 | 28.16 | 28.20 |
| 2-123064_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 250x | 2.308 | 22.78 |  |
| 2-123064_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 250x | 2.340 | 23.20 | 22.99 |

Ag lot: 26-169AGY exp: 2025-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104