Submission ID: 100046949

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123262 | 24.9004 | 26.9040 | 26.8465 | 2.87 | 0.9713 |
| 2-123263 | 34.3317 | 36.3332 | 36.2441 | 4.45 | 0.9555 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Fe, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123262_1 | 0.2022 | 250 |
| 2-123262_2 | 0.2094 | 250 |
| 2-123263_1 | 0.2069 | 250 |
| 2-123263_2 | 0.2140 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:False, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123262_1 | 0.2050 | 200 |
| 2-123262_2 | 0.2066 | 200 |
| 2-123263_1 | 0.2049 | 200 |
| 2-123263_2 | 0.2089 | 200 |

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123262 | 1.0118 | 100 |
| 2-123263 | 1.0056 | 100 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | [dried] | Avg(%Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123262_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 200x | 1.830 | 45.25 | 46.59 |  |
| 2-123262_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 200x | 1.961 | 46.82 | 48.20 | 47.40 |
| 2-123263_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 200x | 1.890 | 45.67 | 47.80 |  |
| 2-123263_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 200x | 1.980 | 46.26 | 48.42 | 48.11 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | [dried] | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123262_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.997 | 0.61 | 0.63 |  |
| 2-123262_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.975 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| 2-123263_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.890 | 0.87 | 0.91 |  |
| 2-123263_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.893 | 0.85 | 0.89 | 0.90 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 | 000,0000 NO3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123262 | 6.25x | 9.3771 | 5792.34 ppm | 5963.49 ppm |
| 2-123263 | 6.25x | 8.9042 | 5534.13 ppm | 5791.87 ppm |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | [dried] | Avg(%Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123262_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100x | 1.925 | 23.80 | 24.50 |  |
| 2-123262_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100x | 2.040 | 24.36 | 25.07 | 24.79 |
| 2-123263_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100x | 2.063 | 24.93 | 26.09 |  |
| 2-123263_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100x | 2.173 | 25.39 | 26.57 | 26.33 |

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Zn lot: 27-149ZNY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]