Submission ID: 100046958

Project #: LR448RD0007

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123299 | 24.9076 | 26.9092 | 26.8423 | 3.34 | 0.9666 |
| 2-123300 | 34.3137 | 36.3141 | 36.2145 | 4.98 | 0.9502 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Ti}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123299_1 | 0.2158 | 250 |
| 2-123299_2 | 0.2031 | 250 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123300_1 | 0.4535 | 100 |
| 2-123300_2 | 0.4529 | 100 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | %Co [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123300_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 400x | 2.143 | 18.90 | 19.89 |  |
| 2-123300_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 400x | 2.128 | 18.79 | 19.78 | 19.84 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123300_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.080 | 297.68 | 313.29 |  |
| 2-123300_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.060 | 292.56 | 307.89 | 310.59 ppm |

Ti

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ti | [dried] | Avg(%Ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123299_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 16.6x | 2.354 | 4.55 | 4.70 |  |
| 2-123299_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 16.6x | 2.197 | 4.51 | 4.66 | 4.68 |

Co lot: 27-143COY exp: 2025-10-30

Pt lot: 27-99PTY exp: 2025-03-30

Ti lot: 27-189TIT exp: 2025-08-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+