Submission ID: 100046985

Project #: LP4130021

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:20 mL H2SO4 and 20 mL H2O, filter:True, for:Mg}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123394_1 | 0.4532 | 50 |
| 2-123394_2 | 0.4523 | 50 |
| 2-123395_1 | 0.4560 | 50 |
| 2-123395_2 | 0.4545 | 50 |
| 2-123396_1 | 0.2079 | 200 |
| 2-123396_2 | 0.2084 | 200 |

Mg

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mg | Avg(%Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123394_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 50/4 | 2.275 | 0.31 |  |
| 2-123394_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 50/4 | 2.259 | 0.31 | 0.31 |
| 2-123395_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 50/2 | 2.069 | 0.57 |  |
| 2-123395_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 50/2 | 2.144 | 0.59 | 0.58 |
| 2-123396_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 50/15 | 2.801 | 0.90 |  |
| 2-123396_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 50/15 | 2.747 | 0.88 | 0.89 |

Mg lot: 27-59MGY exp: 2025-01-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+