Submission ID: 100046999

Project #: LC4990004

Analysis: ICP

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123429_1 | 0.5012 | 200 |
| 2-123429_2 | 0.5061 | 200 |
| 2-123430_1 | 0.5071 | 200 |
| 2-123430_2 | 0.5040 | 200 |

Ag

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ag | Avg(%Ag) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123429_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 100/0.4 | 2.085 | 20.80 |  |
| 2-123429_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 100/0.4 | 2.152 | 21.26 | 21.03 |
| 2-123430_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 100/0.4 | 2.190 | 21.59 |  |
| 2-123430_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 100/0.4 | 2.192 | 21.75 | 21.67 |

Ag lot: 26-169AGY exp: 2025-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104