Submission ID: 100047072

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

pep={hotplate:100 ml H2O, temp=25 °C, filter:True, for:B, P}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123634_1 | 1.1041 | 100 |
| 2-123634_2 | 1.1060 | 100 |
| 2-123634_3 | 1.1038 | 100 |

pep={hotplate:100 ml H2O, temp=100 °C, filter:True, for:B, P}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123635_1 | 1.1013 | 100 |
| 2-123635_2 | 1.1043 | 100 |
| 2-123635_3 | 1.1046 | 100 |

B

| sample | calibration | Dilution | conc. [mg/L] | %B | Avg( %B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123634_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [B] | 25/10 | 0.822 | 186.12 ppm |  |
| 2-123634_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [B] | 25/10 | 1.020 | 230.56 ppm |  |
| 2-123634_3 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [B] | 25/10 | 1.116 | 252.95 ppm | 223.21 ppm |
| 2-123635_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [B] | 100/0.6 | 0.855 | 1.29% |  |
| 2-123635_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [B] | 100/0.6 | 0.890 | 1.34% |  |
| 2-123635_3 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [B] | 100/0.6 | 0.806 | 1.22% | 1.28% |

P

| sample | calibration | Dilution | conc. [mg/L] | %P | Avg(%P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123634_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 100/0.25 | 2.006 | 7.27 |  |
| 2-123634_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 100/0.25 | 2.089 | 7.56 |  |
| 2-123634_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 100/0.25 | 2.031 | 7.36 | 7.40 |
| 2-123635_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 100/0.10 | 1.980 | 17.98 |  |
| 2-123635_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 100/0.10 | 1.891 | 17.12 |  |
| 2-123635_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 100/0.10 | 1.892 | 17.13 | 17.41 |

B lot: 27-36BY exp: 2025-07-30

P lot: 27-18PY exp: 2025-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104