Submission ID: 100047037

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123536 | 25.8747 | 27.8743 | 27.8256 | 2.44 | 0.9756 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Fe, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123536_1 | 0.2050 | 250 |
| 2-123536_2 | 0.2046 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:False, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123536_1 | 0.2013 | 200 |
| 2-123536_2 | 0.2021 | 200 |

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123536 | 1.0092 | 100 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | [dried] | Avg(%Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123536_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 100/0.5 | 1.867 | 45.54 | 46.68 |  |
| 2-123536_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 100/0.5 | 1.836 | 44.87 | 45.99 | 46.34 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | [dried] | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123536_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/5 | 0.820 | 0.81 | 0.84 |  |
| 2-123536_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/5 | 0.835 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 | 000,0000 NO3 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123536 | 6.25x |  |  |  |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | [dried] | Avg(%Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123536_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/1 | 2.099 | 25.60 | 26.24 |  |
| 2-123536_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/1 | 2.068 | 25.27 | 25.90 | 26.07 |

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Zn lot: 27-149ZNY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]