Submission ID: 100047045

Project #: LC4990005

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123566 | 22.9531 | 24.9553 | 24.9054 | 2.49 | 0.9751 |

prep={HNO3 then H2O, filter:False, for:Ni, Type:sol'n}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123565 _1 | 10.0094 | 25 |
| 2-123565 _2 | 10.0372 | 25 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123566 _1 | 0.2017 | 250 |
| 2-123566 _2 | 0.2086 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123565 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/2 | 2.081 | 129.94 ppm | N/A |  |
| 2-123565 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/2 | 2.101 | 130.83 ppm | N/A | 130.38 ppm |
| 2-123566 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/15 | 2.038 | 0.42 | 0.43 |  |
| 2-123566 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/15 | 2.063 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2025-04-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]