Submission ID: 100047056

Project #: LC4990001

Analysis: ICP

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 760°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123590 | 23.9471 | 25.9579 | 25.9477 | 0.51 | 0.9949 |
| 2-123591 | 28.9536 | 30.9542 | 30.9506 | 0.18 | 0.9982 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123590_1 | 0.2043 | 250 |
| 2-123590_2 | 0.2030 | 250 |
| 2-123591_1 | 0.2052 | 250 |
| 2-123591_2 | 0.2108 | 250 |

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123590_1 | 0.2070 | 200 |
| 2-123590_2 | 0.2090 | 200 |
| 2-123591_1 | 0.2066 | 200 |
| 2-123591_2 | 0.2022 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123590_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/7 | 1.643 | 2.87 | 2.89 |  |
| 2-123590_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/7 | 1.760 | 3.10 | 3.11 | 3.11 |
| 2-123591_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/8 | 2.213 | 3.37 | 3.38 |  |
| 2-123591_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/8 | 2.222 | 3.29 | 3.30 | 3.34 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | %Re [dried] | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123590_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/10 | 1.612 | 0.78 | 0.78 |  |
| 2-123590_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/10 | 1.617 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| 2-123591_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/15 | 2.447 | 0.79 | 0.79 |  |
| 2-123591_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/15 | 2.424 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2025-04-30

Re lot: 840330A exp: 2027-04-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104