Submission ID:  100047087

Project #: LE4880001

Analysis: ICP OES

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | 0.5100 | 200 |
| 2-123684_2 | 0.5115 | 200 |
| 2-123685_1 | 0.5022 | 200 |
| 2-123685_2 | 0.5030 | 200 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Cs}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | 1.0799 | 50 |
| 2-123684_2 | 1.1030 | 50 |
| 2-123685_1 | 1.0368 | 50 |
| 2-123685_2 | 1.0303 | 50 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | 1.0032 | 200 |
| 2-123684_2 | 1.0048 | 200 |
| 2-123685_1 | 1.0063 | 200 |
| 2-123685_2 | 1.0115 | 200 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.976 | 861.00 ppm |  |
| 2-123684_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 2.077 | 902.36 ppm | 881.68 ppm |
| 2-123685_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.669 | 738.53 ppm |  |
| 2-123685_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ag] | 10/9 | 1.683 | 743.54 ppm | 741.04 ppm |

Cs

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cs | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 68.100 | 3941.34 ppm |  |
| 2-123684_2 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 72.300 | 4096.78 ppm | 4019.06 ppm |
| 2-123685_1 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 58.800 | 3544.56 ppm |  |
| 2-123685_2 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 61.500 | 3730.71 ppm | 3637.64 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123684_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/5 | 1.489 | 593.70 ppm |  |
| 2-123684_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/5 | 1.407 | 560.11 ppm | 576.91 ppm |
| 2-123685_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/7 | 1.849 | 524.98 ppm |  |
| 2-123685_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 10/7 | 1.892 | 534.43 ppm | 529.71 ppm |

Ag lot: 26-169AGY exp: 2025-02-28

Cs lot: 27-42CSY exp: 2025-03-30

Pd lot: 27-37PDY exp: 2025-02-28

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+