Submission ID: 100047091

Project #: LC4990001

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123698 | 25.6538 | 27.6532 | 27.6500 | 0.16 | 0.9984 |
| 2-123700 | 28.5106 | 30.5150 | 30.5150 | 0.00 | 1.0000 |

prep={HNO3 then H2O, filter:False, for:Ni, Type:sol'n}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123699 _1 | 20.0185 | 25 |
| 2-123699 _2 | 20.0112 | 25 |

prep={HNO3 then H2O, filter:False, for:Ni, Re, Type:sol'n}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123699 _1 | 10.0246 | 50 |
| 2-123699 _2 | 10.0194 | 50 |
| 2-123701 _1 | 10.0016 | 50 |
| 2-123701 _2 | 10.0000 | 50 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123698 _1 | 0.2092 | 250 |
| 2-123698 _2 | 0.2097 | 250 |
| 2-123700 _1 | 0.2079 | 250 |
| 2-123700 _2 | 0.2040 | 250 |

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123698 _1 | 0.2048 | 200 |
| 2-123698 _2 | 0.2062 | 200 |
| 2-123700 _1 | 0.2033 | 200 |
| 2-123700 _2 | 0.2057 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123698 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/8 | 2.131 | 3.18 | 3.18 |  |
| 2-123698 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/8 | 2.158 | 3.22 | 3.22 | 3.20 |
| 2-123699 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10/6 | 1.941 | 4.04 ppm |  |  |
| 2-123699 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10/6 | 1.870 | 3.89 ppm |  | 3.97 ppm |
| 2-123700 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/8 | 2.199 | 3.31 | 3.31 |  |
| 2-123700 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/8 | 2.180 | 3.34 | 3.34 | 3.33 |
| 2-123701 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.546 | 8.59 ppm |  |  |
| 2-123701 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10/9 | 1.541 | 8.56 ppm |  | 8.58 ppm |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | [dried] | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123698 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/16 | 1.868 | 0.61 | 0.61 |  |
| 2-123698 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/16 | 1.941 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
| 2-123699 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/5 | 2.033 | 101.40 ppm |  |  |
| 2-123699 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/5 | 2.060 | 102.80 ppm |  | 102.10 ppm |
| 2-123700 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 25/8 | 2.063 | 0.63 | 0.63 |  |
| 2-123700 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 25/8 | 2.096 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 2-123701 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/3 | 2.045 | 170.39 ppm |  |  |
| 2-123701 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/3 | 2.056 | 171.33 ppm |  | 170.86 ppm |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2025-04-30

Re lot: 840330A exp: 2027-04-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]