Submission ID: 100047095

Project #: LC4990005

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ni_total}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123722 _1 | 0.3077 | 250 |
| 2-123722 _2 | 0.3213 | 250 |

prep={HNO3 then H2O, filter:False, for:Ni, Type:sol'n}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123723 _1 | 5.0155 | 50 |
| 2-123723 _2 | 5.0173 | 50 |
| 2-123724 _1 | 10.0183 | 25 |
| 2-123724 _2 | 10.0272 | 25 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123722 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/8 | 2.319 | 0.59 |  |
| 2-123722 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/8 | 2.365 | 0.58 | 0.59 |
| 2-123723 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.207 | 440.04 ppm |  |
| 2-123723 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.239 | 446.26 ppm | 443.15 ppm |
| 2-123724 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.289 | 114.24 ppm |  |
| 2-123724 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.220 | 110.70 ppm | 112.47 ppm |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2025-04-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104