Submission ID: 100047099

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123748_1 | 0.3088 | 250 |
| 2-123748_2 | 0.3040 | 250 |

prep={Microwave, filter:False, for:Al, Ca, Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123749_1 | 0.1030 | 200 |
| 2-123749_2 | 0.1014 | 200 |
| 2-123749_3 | 0.1082 | 200 |
| 2-123749_4 | 0.1040 | 200 |
| 2-123749_5 | 0.1004 | 200 |
| 2-123749_6 | 0.1008 | 200 |
| 2-123749_7 | 0.1021 | 200 |
| 2-123749_8 | 0.1014 | 200 |

Al

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | Avg(%Al) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123749_5 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.840 | 36.65 |  |
| 2-123749_6 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.921 | 38.12 | 37.39 |
| 2-123749_7 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.971 | 38.61 |  |
| 2-123749_8 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 1.958 | 38.62 | 38.62 |

Ca

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | Avg(%Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123749_5 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 100/4 | 2.166 | 10.79 |  |
| 2-123749_6 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 100/4 | 2.111 | 10.47 | 10.63 |
| 2-123749_7 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 100/4 | 2.087 | 10.22 |  |
| 2-123749_8 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ca] | 100/4 | 2.249 | 11.09 | 10.66 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123748_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/3 | 2.113 | 5.70 |  |
| 2-123748_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/3 | 2.151 | 5.90 | 5.80 |
| 2-123749_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/6 | 1.870 | 6.05 |  |
| 2-123749_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/6 | 1.831 | 6.02 | 6.04 |
| 2-123749_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/6 | 1.940 | 5.98 |  |
| 2-123749_4 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/6 | 1.864 | 5.97 | 5.98 |
| 2-123749_5 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/6 | 1.750 | 5.81 |  |
| 2-123749_6 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/6 | 1.776 | 5.87 | 5.84 |
| 2-123749_7 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/6 | 1.669 | 5.45 |  |
| 2-123749_8 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/6 | 1.797 | 5.91 | 5.68 |

| Element | Metal [%] | Oxide [%] |
| --- | --- | --- |
| Al | 37.39 | 70.63 |
| Ca | 10.63 | 14.87 |
| Cu | 5.84 | 7.31 |
| Total |  | 92.81 |

Al lot: 27-171ALT exp: 2025-07-30

Ca lot: 27-77CAY exp: 2025-10-30

Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104