Submission ID: 100047103

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123759 | 28.9519 | 30.9536 | 30.8882 | 3.27 | 0.9673 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Fe, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123759_1 | 0.2113 | 250 |
| 2-123759_2 | 0.2244 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:False, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123759_1 | 0.2092 | 200 |
| 2-123759_2 | 0.2121 | 200 |

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:NO3}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123759_1 | 1.0026 | 100 |
| 2-123759_2 | 1.0070 | 100 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | [dried] | Avg(%Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123759_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 100/0.5 | 1.859 | 43.99 | 45.48 |  |
| 2-123759_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 100/0.5 | 2.007 | 44.72 | 46.23 | 45.86 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | [dried] | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123759_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/4 | 0.835 | 1.00 | 1.03 |  |
| 2-123759_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/4 | 0.828 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |

NO3_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 NO3 | 000,0000 NO3 [dried] | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123759_1 | 25/4 | 9.8523 | 6141.72 ppm | 6349.34 ppm |  |
| 2-123759_2 | 25/4 | 9.7023 | 6021.79 ppm | 6225.35 ppm | 6287.35 ppm |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | [dried] | Avg(%Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123759_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/1 | 2.043 | 24.17 | 24.99 |  |
| 2-123759_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zn] | 100/1 | 2.295 | 25.57 | 26.43 | 25.71 |

Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

NO3 lot: 4410M47 exp: 2026-04-30

Zn lot: 27-149ZNY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]