Submission ID: 100047110

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Ti}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123772_1 | 0.2020 | 250 |
| 2-123772_2 | 0.2050 | 250 |

Ti

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ti | Avg(%Ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123772_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 50/9 | 1.741 | 1.20 |  |
| 2-123772_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ti] | 50/9 | 1.862 | 1.26 | 1.23 |

Ti lot: 27-189TIT exp: 2025-08-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104