Submission ID: 100047150

Project #: LC403TS-24-3412

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HNO3, filter:True, for:P}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123928_1 | 0.5092 | 50 |
| 2-123928_2 | 0.5051 | 50 |
| 2-123929_1 | 0.3080 | 100 |
| 2-123929_2 | 0.3061 | 100 |
| 2-123930_1 | 0.3019 | 100 |
| 2-123930_2 | 0.3064 | 100 |
| 2-123931_1 | 0.3024 | 100 |
| 2-123931_2 | 0.3076 | 100 |
| 2-123932_1 | 0.3081 | 100 |
| 2-123932_2 | 0.3060 | 100 |

P_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 P | Avg(000,0000P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123928_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 10/8 | 2.261 | 277.56 ppm |  |
| 2-123928_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 10/8 | 2.148 | 265.76 ppm | 271.66 ppm |
| 2-123929_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 25/10 | 1.972 | 1600.99 ppm |  |
| 2-123929_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 25/10 | 1.955 | 1596.82 ppm | 1598.91 ppm |
| 2-123930_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 25/5 | 2.387 | 3952.64 ppm |  |
| 2-123930_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 25/5 | 2.445 | 3989.40 ppm | 3971.02 ppm |
| 2-123931_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 25/10 | 1.808 | 1494.89 ppm |  |
| 2-123931_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 25/10 | 1.937 | 1574.17 ppm | 1534.53 ppm |
| 2-123932_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 25/10 | 1.823 | 1478.87 ppm |  |
| 2-123932_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [P] | 25/10 | 1.802 | 1472.46 ppm | 1475.67 ppm |

P lot: 27-142PY exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+