Submission ID: 100047177

Project #: LC454RD0030

Analysis: Agilent OES, IC

prep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124022 | 1.0052 | 100 |
| 2-124023 | 1.0010 | 100 |
| 2-124024 | 1.0048 | 100 |

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Fe, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124022_1 | 0.3072 | 250 |
| 2-124022_2 | 0.3101 | 250 |
| 2-124023_1 | 0.3090 | 250 |
| 2-124023_2 | 0.3029 | 250 |
| 2-124024_1 | 0.3079 | 250 |
| 2-124024_2 | 0.3098 | 250 |

prep={Hotplate:60 mL 1:1 HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124022_1 | 0.5043 | 100 |
| 2-124022_2 | 0.5042 | 100 |
| 2-124023_1 | 0.5056 | 100 |
| 2-124023_2 | 0.5087 | 100 |
| 2-124024_1 | 0.5067 | 100 |
| 2-124024_2 | 0.5069 | 100 |

prep={method:Work Instruction, filter:False, for:Ru}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124022_1 | 0.3017 | 250 |
| 2-124022_2 | 0.3049 | 250 |
| 2-124023_1 | 0.3000 | 250 |
| 2-124023_2 | 0.3030 | 250 |
| 2-124024_1 | 0.3076 | 250 |
| 2-124024_2 | 0.3132 | 250 |

Cl

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | %Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-124022 | 25/4 | 13.9090 | 0.86 |
| 2-124023 | 25/4 | 13.4243 | 0.84 |
| 2-124024 | 25/4 | 13.0677 | 0.81 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Fe | Avg(000,0000Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124022_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.227 | 205.26 ppm |  |
| 2-124022_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.221 | 197.96 ppm | 201.61 ppm |
| 2-124023_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.790 | 710.18 ppm |  |
| 2-124023_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.681 | 624.52 ppm | 667.35 ppm |
| 2-124024_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.339 | 305.84 ppm |  |
| 2-124024_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Fe] | 10/9 | 0.283 | 253.75 ppm | 279.80 ppm |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Na | Avg(000,0000Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124022_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.098 | 19.43 ppm |  |
| 2-124022_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.127 | 25.19 ppm | 22.31 ppm |
| 2-124023_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.135 | 26.70 ppm |  |
| 2-124023_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.135 | 26.54 ppm | 26.62 ppm |
| 2-124024_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.141 | 27.84 ppm |  |
| 2-124024_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100/100 | 0.144 | 28.32 ppm | 28.08 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124022_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.468 | 10.04 |  |
| 2-124022_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.471 | 9.96 | 10.00 |
| 2-124023_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.159 | 8.73 |  |
| 2-124023_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.163 | 8.93 | 8.83 |
| 2-124024_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.271 | 9.22 |  |
| 2-124024_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.230 | 9.00 | 9.11 |

Ru

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ru | Avg(%Ru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124022_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 1.659 | 0.69 |  |
| 2-124022_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/10 | 1.683 | 0.69 | 0.69 |
| 2-124023_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/15 | 2.531 | 0.70 |  |
| 2-124023_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/15 | 2.704 | 0.74 | 0.72 |
| 2-124024_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/15 | 2.638 | 0.71 |  |
| 2-124024_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ru] | 50/15 | 2.620 | 0.70 | 0.71 |

Manufacturer: Ricca, Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Manufacturer: Assurance, Fe lot: 27-125FEY exp: 2025-07-30

Manufacturer: Assurance, Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, Ru lot: 27-160RUY exp: 2025-05-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104