Submission ID: 100047178

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ni_total}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124025 _1 | 0.2586 | 250 |
| 2-124025 _2 | 0.2532 | 250 |
| 2-124026 _1 | 0.2540 | 250 |
| 2-124026 _2 | 0.2515 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124025 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/7 | 2.549 | 1.76 |  |
| 2-124025 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/7 | 2.513 | 1.77 | 1.77 |
| 2-124026 _1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/7 | 2.649 | 1.86 |  |
| 2-124026 _2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 50/7 | 2.642 | 1.88 | 1.87 |

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104