Submission ID: 100047232

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

pep={hotplate:100 ml H2O, temp=25 °C, filter:False, for:B}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124207_1 | 0.5275 | 100 |
| 2-124207_2 | 0.5161 | 100 |

pep={hotplate:100 ml H2O, temp=25 °C, filter:True, for:B_ppm}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124208_1 | 1.0075 | 100 |
| 2-124208_2 | 1.0102 | 100 |

B

| sample | calibration | Dilution | conc. [mg/L] | %B | Avg( %B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124207_1 | [0.5 ppm, 3.5 ppm] [B] | 100/0.2 | 2.760 | 26.16 |  |
| 2-124207_2 | [0.5 ppm, 3.5 ppm] [B] | 100/0.2 | 2.736 | 26.51 | 26.34 |

B_ppm

| sample | calibration | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 B | Avg(000,0000B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124208_1 | [0.5 ppm, 3.5 ppm] [B] | 25/0.5 | 1.473 | 7310.17 ppm |  |
| 2-124208_2 | [0.5 ppm, 3.5 ppm] [B] | 25/0.5 | 1.451 | 7181.75 ppm | 7245.96 ppm |

Manufacturer: Assurance, B lot: 27-36BY exp: 2025-07-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+