Submission ID: 100047254

Project #: LP413RD0006

Analysis: Agilent OES

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Mg,Na,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124282_1 | 0.3031 | 200 |
| 2-124282_2 | 0.3009 | 200 |
| 2-124283_1 | 0.3031 | 200 |
| 2-124283_2 | 0.3010 | 200 |
| 2-124284_1 | 0.3010 | 200 |
| 2-124284_2 | 0.3024 | 200 |
| 2-124285_1 | 0.3049 | 200 |
| 2-124285_2 | 0.3025 | 200 |

MgO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Mg | %MgO | Avg(%MgO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124282_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 25/15 | 2.478 | 0.27 | 0.45 |  |
| 2-124282_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 25/15 | 2.496 | 0.28 | 0.46 | 0.46 |
| 2-124283_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 25/15 | 2.424 | 0.27 | 0.44 |  |
| 2-124283_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Mg] | 25/15 | 2.385 | 0.26 | 0.44 | 0.44 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | Avg(%Na2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124282_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/7 | 0.953 | 0.45 | 0.61 |  |
| 2-124282_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/7 | 0.935 | 0.44 | 0.60 | 0.61 |
| 2-124283_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/7 | 0.800 | 0.38 | 0.51 |  |
| 2-124283_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/7 | 0.799 | 0.38 | 0.51 | 0.51 |
| 2-124284_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/7 | 0.822 | 0.39 | 0.53 |  |
| 2-124284_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/7 | 0.834 | 0.39 | 0.53 | 0.53 |
| 2-124285_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/7 | 0.826 | 0.39 | 0.52 |  |
| 2-124285_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 50/7 | 0.793 | 0.37 | 0.50 | 0.51 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | Avg(%ZrO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124282_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/10 | 1.862 | 0.61 | 0.83 |  |
| 2-124282_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/10 | 1.834 | 0.61 | 0.82 | 0.83 |
| 2-124283_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/10 | 1.884 | 0.62 | 0.84 |  |
| 2-124283_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/10 | 1.898 | 0.63 | 0.85 | 0.85 |
| 2-124284_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/10 | 1.857 | 0.62 | 0.83 |  |
| 2-124284_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/10 | 1.892 | 0.63 | 0.85 | 0.84 |
| 2-124285_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/5 | 1.882 | 1.23 | 1.67 |  |
| 2-124285_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Zr] | 50/5 | 1.877 | 1.24 | 1.68 | 1.63 |

Manufacturer: Assurance, Mg lot: 28-3MGY exp: 2026-01-30

Manufacturer: Assurance, Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Manufacturer: Assurance, Zr lot: 27-151ZRY exp: 2025-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+