Submission ID: 100047323

Project #: Analytical

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124476_1 | 0.3036 | 250 |
| 2-124476_2 | 0.3037 | 250 |

prep={Microwave, filter:True, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124477_1 | 0.1079 | 200 |
| 2-124477_2 | 0.1027 | 200 |
| 2-124477_3 | 0.1000 | 200 |
| 2-124477_4 | 0.1011 | 200 |

prep={Microwave, filter:False, for:Al, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124477_5 | 0.1035 | 200 |
| 2-124477_6 | 0.1103 | 200 |

Al

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | Avg(%Al) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124477_5 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 2.353 | 45.47 |  |
| 2-124477_6 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 100/1 | 2.469 | 44.77 | 45.12 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124476_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.038 | 8.39 |  |
| 2-124476_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/2 | 2.006 | 8.26 | 8.33 |
| 2-124477_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.279 | 8.45 |  |
| 2-124477_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.165 | 8.43 | 8.44 |
| 2-124477_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.191 | 8.76 |  |
| 2-124477_4 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.115 | 8.37 | 8.56 |
| 2-124477_5 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.237 | 8.65 |  |
| 2-124477_6 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.378 | 8.62 | 8.63 |

| Element | Metal [%] | Oxide [%] |
| --- | --- | --- |
| Al | 45.12 | 85.23 |
| Ni | 8.63 | 10.99 |
| Total |  | 96.22 |

Al lot: 27-171ALT exp: 2025-07-30

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104