Submission ID: 100047212

Project #: LC4990001

Analysis: ICP

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124140 | 26.3603 | 28.3618 | 28.3265 | 1.76 | 0.9824 |
| 2-124141 | 27.1918 | 29.1951 | 29.1625 | 1.63 | 0.9837 |
| 2-124142 | 25.6552 | 27.6599 | 27.6314 | 1.42 | 0.9858 |

prep={Hotplate:dry off 50 mL HF then add 100 mL 1:1 HCl, filter:False, for:Cu, Na, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124140_1 | 0.2513 | 250 |
| 2-124140_2 | 0.2507 | 250 |
| 2-124141_1 | 0.2518 | 250 |
| 2-124141_2 | 0.2572 | 250 |
| 2-124142_1 | 0.2570 | 250 |
| 2-124142_2 | 0.2617 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %Cu [dried] | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124140_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/3 | 2.005 | 6.65 | 6.77 |  |
| 2-124140_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/3 | 2.031 | 6.75 | 6.87 | 6.82 |
| 2-124141_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/3 | 2.288 | 7.57 | 7.70 |  |
| 2-124141_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/3 | 2.289 | 7.42 | 7.54 | 7.62 |
| 2-124142_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/6 | 2.662 | 4.32 | 4.38 |  |
| 2-124142_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 100/6 | 2.726 | 4.34 | 4.40 | 4.39 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | [dried] | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124140_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/10 | 0.910 | 0.23 | 0.23 |  |
| 2-124140_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/10 | 0.876 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| 2-124141_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/10 | 0.909 | 0.23 | 0.23 |  |
| 2-124141_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/10 | 0.916 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| 2-124142_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/10 | 0.723 | 0.18 | 0.18 |  |
| 2-124142_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25/10 | 0.713 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124140_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/20 | 2.486 | 0.31 | 0.31 |  |
| 2-124140_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/20 | 2.501 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 2-124141_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/15 | 2.038 | 0.34 | 0.34 |  |
| 2-124141_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/15 | 2.085 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 2-124142_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/20 | 1.701 | 0.21 | 0.21 |  |
| 2-124142_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 25/20 | 1.747 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |

Manufacturer: Assurance, Cu lot: 27-156CUY exp: 2026-02-28

Manufacturer: Assurance, Na lot: 27-159NAY exp: 2025-08-30

Manufacturer: Assurance, Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]