Submission ID:  100047266

Project #: LE4880001

Analysis: ICP OES

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124314_1 | 0.5063 | 200 |
| 2-124314_2 | 0.5040 | 200 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Cs}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124312_1 | 1.5090 | 50 |
| 2-124312_2 | 1.5021 | 50 |
| 2-124313_1 | 1.5033 | 50 |
| 2-124313_2 | 1.5083 | 50 |
| 2-124314_1 | 1.5061 | 50 |
| 2-124314_2 | 1.5022 | 50 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124314_1 | 1.0040 | 200 |
| 2-124314_2 | 1.0059 | 200 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124314_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.256 | 620.19 ppm |  |
| 2-124314_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ag] | 25/20 | 1.262 | 625.99 ppm | 623.09 ppm |

Cs

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cs | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124312_1 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 63.780 | 2641.65 ppm |  |
| 2-124312_2 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 68.175 | 2836.67 ppm | 2739.16 ppm |
| 2-124313_1 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 79.561 | 3307.78 ppm |  |
| 2-124313_2 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 74.005 | 3066.59 ppm | 3187.19 ppm |
| 2-124314_1 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 79.366 | 3293.53 ppm |  |
| 2-124314_2 | [50.0, 100.0, 200.0] [Cs] | 25/20 | 76.632 | 3188.32 ppm | 3240.93 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124314_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/15 | 1.758 | 583.67 ppm |  |
| 2-124314_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pd] | 25/25 | 1.749 | 579.58 ppm | 581.63 ppm |

Manufacturer: Assurance, Ag lot: 28-66AGY exp: 2026-03-30

Manufacturer: Assurance, Cs lot: 27-190CSY exp: 2026-03-30

Manufacturer: Ricca, Pd lot: 27-164PDY exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+