Submission ID: 100047294

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

pep={hotplate:50 ml H2O, temp=25 °C, filter:True, for:B}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124393_1 | 2.0069 | 50 |
| 2-124393_2 | 2.0096 | 50 |

B

| sample | calibration | Dilution | conc. [mg/L] | %B | Avg( %B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124393_1 | [0.5 ppm, 3.5 ppm] [B] | [200/1][100/6] | 1.989 | 16.52 |  |
| 2-124393_2 | [0.5 ppm, 3.5 ppm] [B] | [200/1][100/6] | 2.007 | 16.65 | 16.58 |

Manufacturer: Assurance, B lot: 27-36BY exp: 2025-07-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104