Submission ID: 100047313

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

pep={hotplate:100 ml H2O, temp=25 °C, filter:True, for:B}

| sample | BPO4 (g) | PM85 (g) | total weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124435_1 | 0.2476 | 0.7582 | 1.0058 | 100 |
| 2-124435_2 | 0.2497 | 0.7558 | 1.0055 | 100 |

B

| sample | calibration | Dilution | conc. [mg/L] | %B | Avg( %B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124435_1 | [0.5 ppm, 3.5 ppm] [B] | 100/10 | 2.226 | 0.22 |  |
| 2-124435_2 | [0.5 ppm, 3.5 ppm] [B] | 100/10 | 2.405 | 0.24 | 0.23 |

Manufacturer: Assurance, B lot: 27-36BY exp: 2025-07-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104