Submission ID: 100047336

Project #: LC4990001

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124514 | 23.3413 | 25.3426 | 25.3381 | 0.22 | 0.9978 |
| 2-124515 | 27.9788 | 29.9815 | 29.9787 | 0.14 | 0.9986 |
| 2-124516 | 22.9534 | 24.9631 | 24.9546 | 0.42 | 0.9958 |
| 2-124517 | 25.5983 | 27.6030 | 27.5885 | 0.72 | 0.9928 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124514_1 | 0.2090 | 250 |
| 2-124514_2 | 0.2015 | 250 |
| 2-124515_1 | 0.2071 | 250 |
| 2-124515_2 | 0.2050 | 250 |
| 2-124516_1 | 0.2083 | 250 |
| 2-124516_2 | 0.2120 | 250 |
| 2-124517_1 | 0.2110 | 250 |
| 2-124517_2 | 0.2090 | 250 |

prep={Hotplate:25 mL HNO3 and 25 mL H2SO4, filter:True, for:Re}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124514_1 | 0.2063 | 200 |
| 2-124514_2 | 0.2096 | 200 |
| 2-124515_1 | 0.2087 | 200 |
| 2-124515_2 | 0.2040 | 200 |
| 2-124516_1 | 0.2046 | 200 |
| 2-124516_2 | 0.2066 | 200 |
| 2-124517_1 | 0.2012 | 200 |
| 2-124517_2 | 0.2021 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124514_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/10 | 2.698 | 3.23 | 3.23 |  |
| 2-124514_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/10 | 2.492 | 3.09 | 3.10 | 3.16 |
| 2-124515_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/10 | 2.518 | 3.04 | 3.04 |  |
| 2-124515_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/10 | 2.623 | 3.20 | 3.20 | 3.12 |
| 2-124516_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/10 | 2.503 | 3.00 | 3.02 |  |
| 2-124516_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/10 | 2.492 | 2.94 | 2.95 | 2.99 |
| 2-124517_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/10 | 2.485 | 2.94 | 2.97 |  |
| 2-124517_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/10 | 2.681 | 3.32 | 3.34 | 3.15 |

Re

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Re | %Re [dried] | Avg(%Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124514_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/15 | 1.994 | 0.64 | 0.65 |  |
| 2-124514_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/15 | 2.023 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
| 2-124515_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/15 | 2.025 | 0.65 | 0.65 |  |
| 2-124515_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/15 | 1.991 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 2-124516_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/15 | 1.890 | 0.62 | 0.62 |  |
| 2-124516_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/15 | 1.985 | 0.64 | 0.64 | 0.63 |
| 2-124517_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/15 | 1.828 | 0.61 | 0.61 |  |
| 2-124517_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Re] | 50/15 | 1.807 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |

Manufacture: Assurance, Ni lot: 27-20NIT exp: 2025-04-30

Manufacture: Assurance, Re lot: 840330A exp: 2027-04-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104