Submission ID: Analytical

Project #: Tuesday April 22nd, 2025 Ni R7GG

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave, filter:True, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124477_7 | 0.1029 | 200 |
| 2-124477_8 | 0.1037 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124477_7 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.158 | 8.39 |  |
| 2-124477_8 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.142 | 8.26 | 8.33 |

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104