Submission ID: Analytical

Project #: Wednesday April 23rd , 2025 Ni R7GG

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave, filter:True, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124477_9 | 0.1080 | 200 |
| 2-124477_10 | 0.1022 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124477_9 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.230 | 8.26 |  |
| 2-124477_10 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.148 | 8.41 | 8.34 |

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104