Submission ID: Analytical

Project #: Thursday April 24th, 2025 Ni RM330

Analysis: Agilent OES

prep={Microwave, filter:True, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124500_1 | 0.1203 | 200 |
| 2-124500_2 | 0.1110 | 200 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124500_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.658 | 8.84 |  |
| 2-124500_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 100/5 | 2.470 | 8.90 | 8.87 |

Ni lot: 27-186NIT exp: 2026-02-28

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104