Submission ID: 100047262

Project #: LC454RD0030

Analysis: IC

pep={hotplate:50 ml NaOH, filter:True, for:Cl}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124299 | 1.0057 | 100 |
| 2-124300 | 1.0048 | 100 |
| 2-124301 | 1.0075 | 100 |
| 2-124301 | 1.0028 | 100 |

Cl_ppm

| sample | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-124299 | 100/100 | 0.1221 | 12.14 ppm |
| 2-124300 | 100/100 | 0.2635 | 26.22 ppm |
| 2-124301 | 100/100 | 0.2201 | 21.85 ppm |
| 2-124301 | 100/100 | 0.5221 | 52.06 ppm |

Manufacturer: Ricca,  Cl lot: 2502C26 exp: 2027-01-31

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+