Submission ID: 100047286

Project #: LF4650001

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HNO3, filter:True, for:B}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-124371_1 | 0.2041 | 100 |
| 2-124371_2 | 0.2082 | 100 |

B

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %B | Avg(%B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-124371_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 100/5 | 2.363 | 2.32 |  |
| 2-124371_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [B] | 100/5 | 2.454 | 2.36 | 2.34 |

B lot: 27-36BY exp: 2025-07-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104